Междисциплинарный курс: Оборудование, техника и технология электросварки

Тема урока: Выбор параметров режима ручной дуговой сварки

Цели занятия:

обучающая:

- изучить правила выбора параметров режима ручной дуговой сварки

развивающая:

- развивать навыки самостоятельного поиска информации для освоения учебного материала, умения использовать технические термины.

воспитательная:

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, предмета.

Вид занятия: комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока:

- компьютер, проектор

- компьютерная презентация

- раздаточный текстовый материал для индивидуальной работы

(Приложение 1)

- опорный конспект для работы (Приложение 2)

- тестовое задание  (Приложение 3)

- правильные ответы к тестовому заданию (Приложение 4)

- стальные пластины

- электроды

- штангенциркуль

- макет балластного реостата

План занятия

- Организационный момент

- Постановка темы и цели занятия (слайд 1)

- Повторение вопросов, изученных ранее (актуализация знаний):

Ребята, для изучения новой темы, мы повторим вопросы, которые изучали на прошлых уроках, а мы изучили темы «Строение и классификация сварочной дуги», «Сварочные электроды»

- что называется сварочной дугой? (слайд 2)

- каково её строение? (слайд 3)

- какая самая горячая зона сварочной дуги?

- какие существуют 2 способа зажигания дуги? (слайд 4 )

- как подразделяются дуги по длине? (слайд 5 )

- какие сварочные материалы применяются для РДС? (слайд 6 )

- чем отличаются электроды?

- каково назначение обмазки электродов? (слайд 7 )

Итак, мы вспомнили вопросы, изученные ранее: что такое сварочная дуга, каково её строение, какая температура зон сварочной дуги. Вспомнили про электроды, их строение, различие, назначение обмазки.

- Объяснение нового материала:

Далее мы переходим к изучению новой темы: Выбор параметров режима ручной дуговой сварки. Мы посмотрим слайды, где показаны различные сварные конструкции, изготовленные в наших мастерских учащимися разных курсов и изготовленные на производстве сварщиками - профессионалами. Это различные подсвечники, подставки под цветы, декоративные цветы, при изготовлении которых сочетались знания слесарного курса, основ ручной дуговой и газовой сварок. Вы увидите мангалы и дачные печи, вилы, изготовленные учащимися и пользующиеся большой популярностью среди жителей нашего города. Сварщиками- профессионалами изготовлены части трубопровода Де-Кастри-Сахалин, металлоконструкции завода по переработке нефти на Сахалине, узлы мостовых кранов, изготовляемых в Комсомольске – на - Амуре Вам нужно будет ответить на вопрос: «Чем отличаются конструкции?»

- Просмотр на слайдах изображений сварных конструкций, изготовленных учащимися разных курсов и сварщиками-профессионалами, комментарии к слайдам 9-18 .

- Ответы учащихся на вопрос: Чем отличаются сварные конструкции?

(Размерами, конфигурацией, толщиной металла, материалами.)

Значит, чтобы изготовить сварные конструкции разные по размерам, разной толщины, но с качественными сварными швами, нужно уметь правильно подбирать параметры режимов сварки.

Вопрос: « что называют режимом сварки?» (слайд 19)

Ответ на вопрос  есть на слайде, учащиеся его записывают в опорном конспекте. А какие показатели относятся к режимам сварки, мы узнаем, когда прочитаем раздаточный материал и заполним схему, это задание 2 опорного конспекта. Время на заполнение схемы 8-10минут

Учащиеся заполняют схему в опорном конспекте, работая с раздаточным материалом, (схема есть на слайде 20)

Затем проверяется правильность заполнения схемы (показ слайда 20):- какие основные параметры режима вы узнали?

- как выбирают диаметр электрода?

- как определяют силу сварочного тока?

- от чего зависит и чему равно рабочее напряжение дуги?

- кто устанавливает скорость сварки?

- Закрепление изученного материала: Итак, мы изучили тему «Выбор параметров режима ручной дуговой сварки», узнали

- что называется режимом сварки?

- какие показатели относятся к режимам сварки?

- от чего зависит выбор диаметра электрода?

- как определяется сила сварочного тока?

- чему равно рабочее напряжение дуги?

- от чего зависит выбор скорости сварки?

Далее мы приступаем к выполнению расчетно-практического задания (слайд 21). Работать будем в опорном конспекте, задание представлено в виде таблицы. На слесарном курсе в мастерских и при изучении дисциплины «Допуски и технические измерения» вы познакомились с устройством и принципом работы штангенциркуля, он нам нужен для замера толщины стальных пластин и диаметра электродов. Данные замеров вы занесёте в таблицу. Время на выполнение 5-7минут.

6. Выполнение расчётно-практического задания:

Ребята работают по парам, у каждого на столе имеется металлическая заготовка, штангенциркуль и макет балластного реостата.

Необходимо выполнить задание и результат занести в таблицу.

| Задание для выполнения | Результат |
| --- | --- |
| 1.Измерить толщину заготовки. |  |
| 2.По таблице 2 выбрать диаметр электрода |  |
| 3. По формуле Iсв=Кхdэ рассчитать силу сварочного тока. Значение коэффициента К выбрать из таблицы 3 |  |
| 4.Полученное значение силы тока отметить на балластном реостате. |  |
| 5. Выясните, имеется ли в предложенных электродах электрод нужного диаметра? |  |

Ребята, поднимите макеты, у кого сила тока 50-60А

80-90А

100-120 и выше 120А

Итак,  вы выполнили задание, измерили толщину заготовки, выбрали диаметр электрода, рассчитали силу сварочного тока, полученное значение отложили на балластном реостате. С работой все справились

Далее мы переходим к выполнению тестовой работы. Вопросы теста основаны на знании темы сегодняшнего урока  и прошлых уроков.

- Самостоятельная работа – выполнение тестов 1,2,3,4 вариантов

- Самопроверка и выставление оценок (правильные ответы и критерии оценивания на слайдах)

- Подведение итогов занятия: выводы по теме, оценка деятельности учащихся с учётом индивидуальной работы каждого.

- Домашнее задание: учебник, В.С.Виноградов «Электрическая дуговая сварка», с. 46

Приложение 1

Раздаточный материал по теме:

Выбор параметров режима ручной дуговой сварки

Режимом сварки называют совокупность основных параметров, обеспечивающих получение сварных швов заданных размеров, форм и качества.

Параметры подразделяют на основные и дополнительные. К основным параметрам ручной дуговой сварки покрытыми электродами относят диаметр электрода, силу сварочного тока, напряжение дуги, скорость сварки,  к дополнительным — состав и толщину покрытий, положение шва в пространстве, род и полярность тока, число проходов.

Диаметр электродов выбирают в зависимости от толщины металла, катета шва, положения шва в пространстве. Примерное соотношение между толщиной металла S и диаметром электрода при сварке в нижнем положении составляет:

| Толщина металла, мм | 1-2 | 3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 | 13-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, dэ,мм | 2 | 3 | 3 | 4 | 4-5 | 4-5 |

Выполнение вертикальных, горизонтальных и потолочных швов независимо от толщины свариваемого металла производится электродами небольшого диаметра (до 4 мм), так как при этом легче предупредить стекание жидкого металла и шлака из сварочной ванны. При сварке многослойных швов для лучшего провара корня шва первый шов сваривают электродом диаметром 3...4 мм, а последующие — электродами большего диаметра.

Сила сварочного тока обычно устанавливается в зависимости от выбранного диаметра электрода. При сварке швов в нижнем положении сила тока Iсв может быть определена по формуле:

Iсв= K*dэ, (А)

где К — коэффициент, зависящий от диаметра электрода; dэ — диаметр электрода, мм. Значения коэффициента К выбирают по таблице:

| Диаметр электрода, dэ, мм | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент пропорциональности, К | 25…..30 | 30…..45 | 45…..60 |

Из приведенной зависимости следует, что допустимая сила тока ограничена. При большой силе тока наблюдается перегрев стержня электрода. В результате ухудшаются защитные свойства покрытия, происходит его осыпание со стержня, нарушается стабильность плавления электрода.

При сварке на вертикальной плоскости силу тока уменьшают на 10... 15%, а в потолочном положении — на 15...20% по сравнению со значением, выбранным для нижнего положения.

Род тока и полярность устанавливаются в зависимости от вида свариваемого металла и его толщины. При сварке постоянным током обратной полярности на электроде выделяется больше теплоты. Исходя из этого, обратная полярность применяется при сварке тонких деталей с целью предотвращения прожога и при сварке легированных сталей во избежание их перегрева. При сварке углеродистых и низколегированных сталей применяют переменный ток исходя из учета экономичности процесса.

Напряжение в дуге зависит от ее длины. Сварку следует выполнять короткой дугой (2—3 мм), напряжение которой равно 18—28В.

Скорость сварки устанавливает сварщик. Высоколегированные стали,  во избежание их перегрева, рекомендуется сваривать на больших скоростях, чем обычные низко- и среднеуглеродистые и низколегированные.

Приложение 2

Фамилия, имя______________________________________________________

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ПО ТЕМЕ

«ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ»

Задание 1

Режим сварки – это____________________________________________

________________________________________________________________

Задание 2

Заполнить схему, прочитав текст

Основные параметры

режима сварки

1

2

4

3

Как выбирают?

Как можно рассчитать?

От чего зависит?

Чему равно?

Кто устанавливает?

3. Выполнить расчетно-практическое задание и заполнить таблицу 1

Таблица 1 – Расчетно-практическое задание

| Задание для выполнения | Результат |
| --- | --- |
| 1.Измерить толщину заготовки. |  |
| 2.По таблице 2 выбрать диаметр электрода |  |
| 3. По формуле Iсв=Кхdэ рассчитать силу сварочного тока. Значение коэффициента К выбрать из таблицы 3 |  |
| 4.Полученное значение силы тока отметить на балластном реостате. |  |
| 5. Выясните, имеется ли в предложенных электродах электрод нужного диаметра? |  |

Таблица 2

| Толщина металла, мм | 1-2 | 3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 | 13-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, dэ,мм | 2 | 3 | 3 | 4 | 4-5 | 4-5 |

Таблица 3

| Диаметр электрода, dэ, мм | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент пропорциональности, К | 25…..30 | 30…..45 | 45…..60 |

Домашнее задание

- Учебник «Электрическая дуговая сварка» В.С.Виноградов, с.46

Приложение 3

Фамилия, имя______________________________________________________

Тест по теме: «Выбор параметров режима ручной дуговой сварки»

ВАРИАНТ 1

Выберите один или несколько правильных ответов

- Чем защищается сварочная ванна при ручной дуговой сварке?

а) шлаком

б) газом

в) шлаком и газом

- Какая из подготовки кромок применяется для металла толщиной 2мм?

а) с отбортовкой кромок

б) без разделки кромок

в) с Y- образной разделкой кромок

- Укажите температуру сварочной дуги:

а) 2000 градусов

б) 5000 градусов

в) 7000 градусов

- Выберите параметры режима ручной дуговой сварки:

а) толщина металла

б) скорость сварки

в) напряжение дуги

- Подберите диаметр электрода для сварки при толщине металла 10мм в нижнем положении

а) 3мм

б) 5мм

в) 4мм

Фамилия, имя______________________________________________________

Тест по теме: «Выбор параметров режима ручной дуговой сварки»

ВАРИАНТ 2

Выберите один или несколько правильных ответов

- Укажите зоны сварочной дуги:

а) восстановительная

б) столб дуги

в) катодная

г) ядро

д) анодная

- Выберите параметры стыкового шва:

а) катет

б) ширина и высота

в) ширина и длина

- Какая из перечисленных разделок кромок при больших толщинах прочнее?

а) Х- образная

б) с отбортовкой кромок

в) без разделки кромок

- Выберите рабочее напряжение дуги (В):

а) 18-28

б) 60-65

в) 220-380

г) 40-45

- Подберите диаметр электрода для сварки  при толщине металла 4мм в нижнем положении

а) 2мм

б) 3мм

в) 4мм

Фамилия, имя______________________________________________________

Тест по теме: «Выбор параметров режима ручной дуговой сварки»

ВАРИАНТ 3

Выберите один или несколько правильных ответов

- Выберите параметры режима ручной дуговой сварки:

а) сила тока

б) толщина металла

в) диаметр электрода

г) марка электрода

- Назовите способы зажигания дуги:

а) чирканьем

б) постукиванием

в) ударом

- По положению в пространстве сварные швы делятся на:

а) горизонтальные

б) боковые

в) угловые

г) вертикальные

- Какая из перечисленных разделок кромок приемлема для металла толщиной 6мм?

а) Х- образная

б) V- образная

в) с отбортовкой кромок

- Подберите диаметр электрода для сварки при толщине металла 3мм  в нижнем положении

а) 2мм

б) 3мм

в) 4мм

Фамилия, имя______________________________________________________

Тест по теме: «Выбор параметров режима ручной дуговой сварки»

ВАРИАНТ 4

Выберите один или несколько правильных ответов

- Выберите типы сварных соединений:

а) стыковые

б) вертикальные

в) горизонтальные

г) тавровые

- Выберите параметры углового шва разделки кромок:

а) ширина и высота

б) катет

в) высота и ширина

- Отклоняющее действие магнитных полей на сварочную дугу называется:

а) напряжение

б) магнитное дутьё

в) сопротивление

- Выберите виды электродных покрытий:

а) кислые

б) основные

в) угловые

г) рутиловые

5. Подберите диаметр электрода для сварки при толщине металла 6мм  в нижнем положении

а) 2мм

б) 3мм

в) 4мм

Приложение 4

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА

| ВАРИАНТ 1 | ВАРИАНТ 2 | ВАРИАНТ 3 | ВАРИАНТ 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. в | 1. б, в, д | 1. а, в | 1. а, г |
| 2. а | 2. б | 2. а, б | 2. б |
| 3. в | 3. а | 3. а, г | 3. б |
| 4. б, в | 4. а | 4. б | 4. а, б, г |
| 5. в | 5. б | 5. б | 5. в |

Министерство образования и науки Хабаровского края

КГБПОУ «Амурский политехнический техникум»

Выбор параметров режима ручной дуговой сварки

Методическая разработка урока

Амурск

2016

Методическая разработка урока теоретического обучения   по   междисциплинарному курсу «Оборудование, техника и технология электросварки».

Разработала:  Е.А. Мартинович, преподаватель  междисциплинарного курса

Разработка предназначена для преподавателей  общепрофессиональных дисциплин  и междисциплинарных курсов, осуществляющих подготовку учащихся по профессии 15.01.05Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  и студентов специальности 150415Сварочное производство.

КГБОУ СПО «Амурский политехнический техникум»

682643, г. Амурск, пр. Строителей, 47, тел. (факс) (42142) 3-22-03

E-mail: apk@mail.amursk.ru