МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

по программе подготовки квалифицированных служащих, рабочих

по профессии:

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Нижний Бестях, 2018г.

Методические указания разработаны в соответствии методическими рекомендациями по организации и проведению лабораторных работ и практических занятий с обучающимися по профессиям/специальностям в соответствии с ФГОС СПО ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум».

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум».

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании Методического совета ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум» от «___»___________201__г. протокол№______

Разработчик: Баишева Вера Николаевна – преподаватель ОТ и БЖД  ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум».

Рецензент (внутренний/внешний)________________________________________________

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Содержание

1. Пояснительная записка……………………………………………………………………….4

2. Перечень практических работ………………………………………………………………..5

3. Критерии оценки практических заданий……………………………...…………………….6

4. Содержание практических занятий………………………………………………………….7

- практическая работа №1………………………………………………………………..7

- практическая работа №2…………………………………….………………………….8

- практическая работа №3……………………………………………………………….9

- практическая работа №4……………………………………………………………….11

- практическая работа №5……………………………………………………………….12

5. Список рекомендуемой литературы…………………………………..…………………….15

Пояснительная записка

Методические указания по выполнению лабораторно - практических работ по ОП. 03 «Основы материаловедения» предназначены для обучающихся среднего профессионального образования по профессии:

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Цель методических указаний: организовать самостоятельную деятельность обучающихся при проведении практических работ.

Целью проведения практических занятий является отработка основных теоретических знаний модуля и приобретение практического опыта.

Выполнение предложенных практических занятий способствует формированию профессиональных компетенций.

При подготовке к занятию обучающийся должен знать основную учебную литературу согласно программе дисциплины по теме, которая рассматривается, а так же литературу специальную по конкретному занятию.

В методических указаниях даны пояснения к выполнению практических работ.

Каждый обучающийся должен вести отдельную рабочую тетрадь, в которую заносятся:

- название работы;

- цель работы;

- ход работы (порядок выполнения полученного задания);

- выводы по работе.

Материал по каждому занятию излагается в следующей последовательности: вначале кратко формулируются тема и цель занятия, затем определяется конкретное задание и порядок выполнения, а также методические указания по проведению практической работы.

Преподаватель принимает выполненную обучающимся практическую работу в индивидуальном порядке. Хорошо выполненные работы следует рекомендовать для ознакомления всем обучающимся. Для зачета, по окончании лабораторно-практических занятий, обучающийся представляет надлежащим образом оформленную тетрадь.

Целесообразно в конце занятия сообщать тему следующего практического занятия и указывать литературные источники. Обучающиеся в таких случаях приходят с готовыми конспектами, и преподавателю остается дать лишь целевую установку занятия, распределить задания, показать технику выполнения. После этого обучающиеся приступают к самостоятельной работе.

Перечень практических занятий

при изучении дисциплины «Основы материаловедения»

| № | Количество часов | Баллы | Практические работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1-5 | Определение твердости металла |
| 2 | 2 | 1-5 | Механические испытания образцов материалов |
| 3 | 2 | 1-5 | Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов |
| 4 | 2 | 1-5 | Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугуна |
| 5 | 2 | 1-5 | Расшифровка обозначения марок сплавов цветных металлов |

Критерии оценки практической работы

Практические занятия оцениваются преподавателем, исходя из следующих критериев успешности работ:

1) соответствие содержания работы заданной теме и оформление в соответствии с существующими требованиями;

2) логика изложения, взаимосвязь структурных элементов работы;

3) объем, характер и качество использованных источников;

4) обоснованность выводов, их глубина, оригинальность;

5) теоретическая и методическая достаточность, стиль и качество оформления компьютерной презентации

Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отметку.

«5» – работа соответствует всем критериям, студенты демонстрируют творческий подход, самостоятельно находят дополнительный материал;

«4» – работа не соответствует одному из критериев (1, 2, 4);

«3» – работа не соответствует критериям 1, 2, 4, 5;

«2» – работа не соответствует ни одному из критериев.

ОП.03 Основы материаловедения

Практическая работа № 1

Тема: Определение твердости металла

Цель: изучить методики измерения твердости металлов различными способами

Задачи:

- ознакомление с методами измерения

- научиться пользоваться твердомером

Оборудование: учебник, тетрадь для практических занятий, твердомер ТКМ, эталоны твердости.

Продолжительность: 1 час

Ход выполнения работы:

1. Сделать краткий конспект

2. Выполнить задание

3. Ответить устно на контрольные на вопросы

Теория

Твердостью называют свойство металла оказывать сопротивление проникновению в него другого более твердого тела (индентора), не испытывающего при этом пластической  деформации.

Твердость можно определить как механическое свойство металла сопротивляться местной пластической деформации под воздействием другого более твердого тела. Твердость измеряют при помощи воздействия на поверхность наконечника, изготовленного из малодеформируемого материала (закаленная сталь, алмаз или твердый сплав) и имеющего форму шарика, конуса или пирамиды.

Способы испытания на твердость подразделяются на статические и динамические.

К статическим способам испытания относятся следующие:

1. По величине поверхности отпечатка от вдавливания стального шарика при испытаниях на прессах типа Бринелля (метод Бринелля).

2. По глубине отпечатка при вдавливании алмазного конуса или стального шарика при испытаниях на приборе типа Роквелла (метод Роквелла).

3. По величине поверхности отпечатка от вдавливания алмазной пирамиды при испытаниях на приборе типа Виккерса (метод Виккерса).

4. По результатам испытаний на микротвердость (малых объемов металла или структурных составляющих). По величине поверхности отпечатка от вдавливания алмазной пирамиды на приборе типа ПМТ.  При динамических испытаниях твердость образца определяется по высоте отскока свободно падающего бойка. Различают методы испытания по Шору, Шварцу, Бауману и др. В инженерной практике наибольшее распространение получили статические методы испытаний. Твердость является важным физико-механическим свойством материала.

Из всех видов механических испытаний испытание на твердость проводят чаще всего. Это объясняется тем, что:

1.	При испытании изделие не разрушается и пригодно для эксплуатации.

2.	 Испытания проводятся просто и быстро

3.	 По величине твердости (НВ) можно с некоторым приближением судить и о прочности металлов на растяжение (σв), так как существует примерное соотношение:

- для кованной стали и катанной стали: σв = 0,36 НВ;

- для стального литья: σв = 0,3…0,4 НВ;

- для алюминиевых сплавов: σв = 0,38 НВ.

Износостойкость – одно из важнейших эксплуатационных свойств металлов и сплавов находится, как правило, в прямо пропорциональной зависимости от твердости. Чем выше твердость конструкционного материала, тем выше его износостойкость

Задание:

- Заполнить таблицу 1, используя учебник (стр 77)

|  | Определение твердости | Суть метода | Схема метода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метод Бриннеля |  |  |
| 2 | Метод Виккерса |  |  |
| 3 | Метод Шору |  |  |

- Провести измерение твердости металла с помощью твердомера и заполнить таблицу 2.

|  | Металл | По Бриннелю | По Виккерсу | По Роквеллу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТР-1 |  |  |  |
| 2 | МТВ-1 |  |  |  |
| 3 | МТБ-1 |  |  |  |

- По данным из таблицы 2 найти предел прочности стали  марки МТБ, МТР, МТВ, если бв= (0.3-0,4) НВ кгс/мм2

Контрольные вопросы:

1.Что называется твёрдостью материала?

2. Сущность метода измерения твёрдости по Бринеллю.

3. Сущность метода измерения твёрдости по Роквеллу

4. Сущность метода измерения твёрдости по Виккерсу.

5. Сущность метода измерения твёрдости по Шору

Литература:

1.Адаскин А.М. Зуев В.М. Материаловедения и технология материалов. М.:ФОРУМ.2013 – 336С

Практическая работа № 2

Тема: Механические испытания образцов материалов

Цель: изучение поведения материалов при растяжении до разрушения; определение механических характеристик прочности и пластичности.

Задачи:

- Ознакомление с испытательной машиной

- определение механических характеристик прочности и пластичности.

- Получение диаграммы растяжения

Оборудование: Испытательная машина, образец (цилиндрический, плоский), персональный компьютер, электронный блок, раздаточный материал.

Продолжительность: 2 час

Ход выполнения работы:

- Изучить основные части испытательной машины и ТБ при работе с испытательной машиной

- Сделать краткий конспект по раздаточному материалу.

- Провести испытание на растяжение

- Нарисовать диаграмму растяжения с монитора компьютера.

- Сделать расчеты

- Написать вывод работы

- Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Что такое предел текучести.

- Что такое относительное и абсолютное удлинение?

- Сформулируйте закон Гука.

- Из каких частей может состоять диаграмма растяжения?

- Какие процессы происходят  с испытуемыми деталями при растяжении.

Практическая работа № 3

Тема: Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов

Цель: формирование умений исследовать структуру и свойства железоуглеродистых сплавов

Задачи: Изучить  структуру железоулеродистых сплавов,

Оборудование: Диаграмма состояния сплава железо-углерод, тетрадь для практических работ.

Продолжительность: 2 часа

Ход выполнения работы:

- Изучить теорию, сделать краткий конспект

- Выполнить задания

- Написать вывод

- Ответить на контрольные вопросы

## Теория

Пользуясь диаграммой состояния железо - углерод, можно определить температуры начала и окончания кристаллизации для железоуглеродистого сплава с любой концентрацией. Для этого находят нужную концентрацию, в этой точке восстанавливают перпендикуляр до пересечения с линиями начала и конца кристаллизации. Из полученных точек проводят горизонтали на оси температур и получают нужные критические точки.

Состав сплава заданной концентрации при любой температуре можно определить по диаграмме состояния (рис. 1). Для этого из заданной точки нужно провести горизонталь. Зоны, в которые она попадает, укажут на структурные составляющие сплава. Эвтектическому сплаву, получившему название ледебурит, соответствует на диаграмме точка С. Ледебурит является механической смесью аустенита и цементита.

Сплавы с содержанием углерода менее 4,3 % называются доэвтектическими, сплавы, у которых углерода более 4,3 %, - заэвтектическими. После окончания кристаллизации при температуре 1130 °С доэвтектические чугуны будут состоять из аустенита и ледебурита. Заэвтектические чугуны будут состоять из первичного цементита и ледебурита.

В интервале температур от 1130 до 723 °С в доэвтектических чугунах будет выделяться вторичный цементит. Их структура в этом интервале температур: ледебурит + аустенит + вторичный цементит.

Ниже температуры 723 °С, когда аустенит превратится в перлит, структура станет такой: ледебурит + перлит + вторичный цементит. При комнатной температуре ледебурит будет состоять из перлита и цементита. Заэвтектические чугуны будут иметь следующую структуру: ледебурит + первичный цементит.

В сталях с содержанием углерода 0,83 % распад аустенита происходит при постоянной и притом самой низкой температуре 723 °С - точка S. При этом в условиях медленного охлаждения образуется механическая смесь феррита и цементита, которая называется перлитом.

Стали с содержанием углерода менее 0,83 % называются доэвтектоидными. Заэвтектоидные стали содержат более 0,83 % углерода. Ниже температуры 723 °С доэвтектоидная сталь будет иметь структуру: феррит + перлит, а заэвтектоидная сталь - перлит + вторичный цементит.

Задания:

Задание 1. Охарактеризуйте сплав с содержанием углерода 3 % при температурах 1350, 1180 и 1130 °С.

Задание 2. Пользуясь диаграммой состояния железо-углерод, определите для сплавов с содержанием углерода 0,4; 0,8; 1,3; 2,5 и 4,8 % температуры начала и окончания процесса первичной кристаллизации. Укажите состав этих сплавов между линиями ликвидуса и солидуса и после окончания кристаллизации. Какие из этих сплавов являются сталями, какие - чугунами? Данные сведите в таблицу 1.

Таблица 1 - Результаты решения задачи

| Содержание углерода | Какой сплав | Температура начала кристаллизации | Температура конца кристаллизации | Структура сплава между линиями ликвидуса и солидуса | Структура после завершения первичной кристаллизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 |  |  |  |  |  |
| 1,3 |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |
| 4,8 |  |  |  |  |  |

Задание 3. Пользуясь диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов, укажите, какие превращения происходят в сталях с содержанием углерода 0,45; 0,8 и 1,2 % углерода при охлаждении жидкого раствора до комнатной температуры. Для каждого превращения укажите примерные температуры.

Рис 1 - Диаграмма состояния сплава железо - углерод

Задание 4. Для чугунов с содержанием углерода 3; 4,3 и 5 % опишите все превращения с указанием соответствующих температур (начиная от жидкого раствора до комнатной температуры).

Литература:

1.	Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков. М. ФИРО. 2017

Практическая работа № 4

Тема: Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугуна

Цель: Изучить структуру и свойства сталей и чугуна

Задачи:

- Изучить свойства стали и чугуна.

- Сравнить сталь с чугуном.

- Изучить микро, макроструктуру чугуна и стали

Продолжительность: 2 часа

Оборудование: Учебник,видеролик, альбом, тетрадь для практических работ

Ход выполнения работы:

1. Прочитайте в учебнике текст на стр.55 – 63, найдите в тексте материал для заполнения таблицы.

2. Заполните таблицу по образцу

| признаки | серый | высокопрочный | ковкий |
| --- | --- | --- | --- |
| форма включений углерода |  |  |  |
| прочность |  |  |  |
| свойства |  |  |  |
| маркировка | Сч 30 | Вч 50 | Кч 25 |
| применение |  |  |  |

3.Нарисовать микроструктуру стали и чугуна в тетрадках с альбома.

4. Посмотреть видеоролик «Микроструктура стали»

5. Написать в тетрадках основные отличия стали и чугуна.

1____________________________________________________________________

2____________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________

4_____________________________________________________________________

5_____________________________________________________________________

6. Ответить на контрольные вопросы  с помощью интернет ресурса.

Контрольные вопросы:

1.	Что называют структурой металла?

2.	Какие структуры металлов и сплавов различают?

3.	Какими способами выполняют изучение структуры металлов и сплавов?

4.	Что определяют по излому образцов?

5.	Что такое макрошлиф?

6.	Как готовят макрошлиф?

7.	Что можно увидеть на макрошлифе?

8.	Как готовят шлиф для изучения микроструктуры материала?

9.	Для чего подготовленный шлиф подвергают травлению и какие реактивы для этого применяют?

10.	С помощью чего рассматривают микрошлифы?

11.	Во сколько раз дает увеличение электронный микроскоп?

Литература:

- Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков. М. ФИРО. 2017

- Альбом. Материаловедение. Зарембо.

Практическое занятие №5

Тема: Расшифровка обозначения марок сплавов цветных металлов

Цель: развитие умений классифицировать, расшифровывать и характеризовать область применения сплавов цветных металлов

Задачи:

Продолжительность: - 2часа

Оборудование: инструкция с характеристикой маркировки цветных сплавов

Ход выполнения работы:

1. Прочитайте инструкцию и познакомьтесь с основными правилами маркировки цветных сплавов.

2. Выпишите правила нанесения маркировки.

Маркировка наносится в соответствии СТ СЭВ 258-81.

Маркировка должна содержать:

• наименование и товарный знак предприятия изготовителя

• наименование продукции

• марку металла

• состояние металла

• размеры

• массу

• номер партии или плавки

• обозначение стандарта на данную продукцию

3. Обозначения медных сплавов.

Прочитайте информацию о маркировке цветных сплавов.

Cплавы на основе меди разделяют на бронзы и латуни.

Медные сплавы обозначают начальными буквами их названия (Бр или Л), после чего следуют первые буквы названий основных элементов, образующих сплав, и цифры, указывающие кол-во элемента в процентах.

Примеры условных обозначений:

БрА9Мц2Л - бронза, содержащая 9% алюминия, 2% Mn, остальное Cu ("Л указывает, что сплав литейный);

ЛЦ40Мц3Ж - латунь, содержащая 40% Zn, 3% Mn, ~l% Fe, остальное Cu

Бр0Ф8,0-0,3 - бронза на ряду с медью содержащая 8% олова и 0,3% фосфора;

ЛАМш77-2-0,05 - латунь содержащая 77% Cu, 2% Al, 0,055% мышьяка, остальное Zn (в обозначении латуни, предназначенной для обработки давлением, первое число указывает на содержание меди).

В несложных по составу латунях указывают только содержание в сплаве меди:

Л96 - латунь содержащая 96% Cu и ~ 4% Zn (томпак);

Лб3 - латунь содержащая 63% Cu и - 37% Zn

Однако прежде всего желательно установить тип сплава. Распознавание типа сплава, как правило, не требует предварительного его измельчения и ведется на деталях бесстружковым методом анализа.

4. Выпишите примеры условных обозначений для БрА9Мц2Л, ЛЦ40Мц3Ж, Бр0Ф8,0-0,3,

ЛАМш77-2-0,05

5. Расшифруйте марку сплава.

БрАЖ9-4, БрКМц3-1, БрБ2, БрМц5, БрС30, Л96, ЛС80-3, ЛЖМц59-1-1, ЛА77-2.

6. Из перечисленных ниже марок оловянных бронз укажите сначала литейные, а затем деформируемые бронзы: БрОЦ4-3, БрОЦС4-4-4, БрОЮ, БрОЦСН3-7-5-

1,	БрОФ10-1, БрОФ4-0,25, БрОЦС5-5-5, БрОФ6,5-0,4. Для ответа необходимо учитывать влияние олова на механические свойства оловянных бронз, а также руководствоваться данными табл. 1 Укажите их химический состав.

Таблица 1 - Бронзы оловянные литейные

| Марка | Вид | Механические свойства |  |  | Примерное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | литья | о, Мн/м | 5, % | НВ | назначение |
| БрОЦСН3-7-5- | В кокиль | 210 | 5 | 60 | Арматура, |
| 1 | В землю | 180 | 8 | 60 | работающая в морской и пресной воде, маслах и других слабокоррозионных средах, антифрикционные детали |
| БрОЦС3-12-5 | В кокиль В землю | 210 180 | 5 8 | 60 60 | Арматура, работающая в пресной воде и парах под давлением до 25кг/см2 (может быть использована для антифрикционных деталей) |
| БрОЦС5-5-5 | В кокиль | 180 | 4 | 60 | Антифрикционные |
|  | В землю | 150 | 6 | 60 | детали |
| БрОЦС4-4-17 | В землю | 150 | 5 | 60 | Антифрикционные детали |
| БрОЦС3,5-7-5 | В кокиль | 180 | 4 | 60 | Антифрикционные |
|  | В землю | 150 | 6 | 60 | детали |

| Марка | Вид литья | Механические свойства |  |  | Примерное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оь, Мн/м | 5, % | НВ | назначение |
| БрОЦС4-4-4 | Мягкий | 310 | 310 | 62 | Ленты и полосы для прокладок во втулках и подшипниках |
| БрОФ7-0,2 | Мягкий | 360 | 360 | 75 | Ленты, полосы, проволока для пружин, прутки, подшипниковые детали |
| БрОФ6,5-0,4 | Мягкий | 350 | 60 | 70 | Проволока для |
|  | Твердый | 700 | 7,5 | 160 | металлических сеток в целлюлознобумажной промышленности |
| БрОФ4-0,25 | Мягкий | 340 | 52 | 55 | Трубки |
|  | Твердый | 600 | 8 | 100 | различных размеров, применяемые в производстве контрольноизмерительных приборов |

7.Сделайте вывод по итогам работы

Контрольные вопросы:

- Какие сплавы называют латунями?

- Как маркируется латунь?

- Какие сплавы называют бронзами?

- Как обозначаются бронзы? Назовите марки оловянных, алюмиевых и бериллиевых бронз.

- Назовите области применение латуней и бронз.

- Какие алюминиевые сплавы являются деформируемыми и какие литейными?

Литература: инструкция с характеристикой маркировки цветных сплавов

Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

- Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков.М. ФИРО. 2017

- Заплатин В.Н Основы материаловедения М. ФИРО. 2012

- Адаскин А.М., Зуев В. М. Материаловедение и технология материалов М.:Академия,2013.

Дополнительная литература:

- Анухин В. И. Допуски и посадки. 4-е изд. СПб.: Питер, 2008.

- Овчиников В.В. Дефекты сварных соединений. М.: Академия, 2010.

- Осинцев О.Е., Федоров В.Н. Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки. М.: Машиностроение, 2004.

Интернет-ресурсы

- http://materiology.info/

- http://www.nanometer.ru/library_list.html?F[category]=22

materialsnews.ru